## Slide 1: 问题
铸造生产的特点
冒口的作用
什么是合金的流动性？如何测定？
影响铸件收缩的因素
什么是缩孔与缩松？如何防止/减少缩孔与缩松?
分型面确定的原则？
砂芯的设计的基本要求？
浇注位置的确定原则？
铸件的结构设计有那些要注意的地方？
砂型铸造的常见缺陷、产生的原因以及防止的办法？
铸造成型

## Slide 2: 问题
什么是回复与再结晶？
影响塑性变形的因素有哪些？
锻压成型工艺有哪几种？各有什么特点？
制定模锻件图有哪些考量因素？
金属塑性成形的基本工艺有那几种?各有什么特点？
什么是加工硬化？
金属塑性变形的类型分为冷变形和热变形，它们有什么特点？
模锻件的结构工艺性需要考虑那些因素？
什么是板料冲压成型工艺？有什么特点？
板料冲压的基本工序？
板料冲压的常见产品缺陷？

## Slide 3: 问题
什么是焊接？焊接工艺的特点？
熔焊的本质及特点？熔焊的三要素？
熔池保护的目的和方法？各有什么特点？
焊缝的组织有什么特点？
影响焊接接头性能的因素有那些？
焊接应力与变形产生的原因？
焊接变形与应力有哪些危害？如何防止？
常见的焊接方法及工艺？特点及应用范围？
焊接接头工艺的设计有什么考量？

## Slide 4: 问答题
1.何谓工件材料的切削加工性？它与那些因素有关？
2.粗、精加工时，为何所选用的切削液不同？
3.说明前角的大小对切削过程的影响？
4.说明后角的大小对切削过程的影响？
5.从刀具使用寿命的角度分析刀具前、后的合理选择？
6.现精车一细长轴，试选择车刀的几何角度κr、λs、γo，并说明其原因。再绘图表示该车刀在主剖面参考系下的六个基本角度。

## Slide 5
(1). 切削加工性是指材料被切削加工成合格零件的难易程度。它不仅取决于材料本身，还取决于具体的加工要求和切削条件，即涉及到刀具耐用度、金属切除率、已加工表面质量、切削力及切屑碎断和控制等。
(2). 粗加工时金属切除量大，产生的热量大，应着重考虑降低温度，选用以冷却为主的切削液。精加工时主要要求是提高加工精度和加工表面质量，应选用以润滑性能为主的切削液。
(3). 增大前角，使刀具锋利减小摩擦，减小切削力和功率消耗，提高刀具耐用度，减小振动，改善加工质量。但也使切削刃和刀头强度降低易崩刃，还使散热体积减小，切削温度升高，造成刀具磨损，不利于断屑。
(4). 增大后角，使刀具锋利减小刀工间摩擦，减小切削力和切削温度，提高刀具耐用度。但也使切削刃和刀头强度降低，使散热体积减小，切削温度升高，加速刀具磨损，应合理选择。
(5). 适当增大前后角，使刀具锋利减小摩擦，减小切削力和功率消耗，减小振动，减轻刀具磨损，提高刀具耐用度。但同时使切削刃和刀头强度降低易崩刃，还会使散热体积减小，切削温度升高，造成刀具磨损。
(6). 车细长轴时刚性差，工件易弯曲变形，影响加工精度，所以选择κr、λs、γo时应考虑减小切削力，特别是切深抗力Fp ,以减小工件弯曲变形，减小振动。一般选κr＝90°,从理论上讲，Fp＝FD cosκr＝0。取λs > 0 , Fp↓，且切屑流向待加工表面，有利于提高工件表面质量。γo取较大值（20°左右），以↓F，↓Fp 。车刀图略

## Slide 6: 问答题
1． 简述金属的切削过程。
2． 切屑有几种？它们形成的条件分别是什么？
3． 切削力是如何产生的？切削力可以分解为哪几个切削分力？
4． 积屑瘤是如何形成的？对切削加工有何影响？
5． 如何控制积屑瘤的产生？
6． 切削热产生的来源有哪些？切削热是如何传散的？
7． 影响切削温度的因素有哪些？
8． 刀具的磨损形式有几种？画图表示刀具的磨损过程。
9． 何谓刀具耐用度和刀具寿命？它们之间有什么关系。
10． 切削加工时如何选择切削用量？
11．什么是工件材料的切削加工性？衡量工件材料切削加工性的指标有哪些？
12．改善材料切削加工性的途径有哪些？

## Slide 7: 对错题
铸件的重要加工面和主要受力面，浇铸时应朝上。（ ）
合金的浇铸温度愈高，流动性愈好。因此，采用愈高的浇铸温度，愈有利于合金成型。（ ）
模型锻造时可以直接锻出通孔。 （ ）
板料冲压弯曲模的角度应该与工件的角度相等。 （ ）
750kg的空气锤，其打击力为750kg。（ ）
金属材料塑性成型的实质是工件在外力作用下的塑性变形过程。（ ）
铸件浇不足缺陷产生的主要原因是由于液体金属的收缩量太大。（ ）
型砂的退让性好可以防止机械应力的产生。 （ ）
材料的焊接性主要包括有工艺焊接性和使用焊接性。 （ ）
拔模斜度即是结构斜度，是为了起模方便而设计的（ ）。
预锻模膛应有飞边槽（ ）。
缝焊能保证零件的水密性要求（ ）。

## Slide 8: 选择题
1、 为改善切削性能，消除锻造应力，锻造后的毛坯先进行（ ）。
A调质 B退火 C回火
2、合金铸件产生变形或开裂的原因是（ ）。
A、液态收缩 B、固态收缩 C、凝固收缩
3、机器造型适用于（ ）造型。
A、单箱 B、两箱 C、三箱
4、钢制拖钩，可以用多种方法制成。其中，拖重能力最大的是（ ）。
A、铸造的拖钩； B、切割钢板制成的拖钩； C、锻造的拖钩。
锻造加工有何特点？锻造时为什么要设定始锻温度与终锻温度？
退火的目的是什么？

## Slide 9: 选择题
6、 内腔复杂零件毛坯的成型方法通常选择 （ ）。
A、铸造 B、自由锻 C、板料冲压
7、成批生产的自行车脚踏曲柄，应采用：（ ）
A、模锻 B、自由锻 C、热挤压
8、合金的铸造性能包括（ ）。
A、流动性和塑性； B、流动性、收缩性和偏析；
C、流动性、收缩性和强度； D、流动性和缩性。
9、理论上流动性最好的铁碳合金是（ ）
A、共析成份； B、纯铁 ； C、5.01C％ ； D、共晶成份。
10、合金的液态收缩易产生（ ）
A、裂纹 ； B、气孔； C、内应力 ； D、缩孔。

## Slide 10: 选择题
11、热变形是（ ）
A、再结晶温度以上的变形； B、锻件在加热后的变形 ；
B、能产生过热组织的变形； D、温度不断升高的变形。
12、表示水压机吨位的是（ ）
A、水的压强 ；B、最大压力 ；C、水的最大重量；D、能加工工 件的重量。
13、拉深系数小于0.5时，应作二次以上拉深，在每两次拉深之间应进行（ ）
A、淬火和纸温回火； B、淬火和高温回火； C、退火 ； D、回火。
14、焊接件最危险的区域是（ ）
A、熔合区和过热区 B、部份相变区和熔合区
C、熔合区和正火区 D、正火区和过热区

## Slide 11: 练习题
下列零件适合于铸造生产的有（ ）
A 车窗上进刀手轮 B 螺栓 C 自行车中轴
某构件在焊后被加热到600 º C，保温3小时后缓慢冷却，此处理称为（ ） 处理，目的是 （ ） 。
A 正火，细化晶粒 B 退火，消除焊接应力 C正火，消除焊接应力 D退火，消除变形
电渣焊是利用（ ）作为热源来进行焊接的。电渣焊适合于焊接（ ） 工件。
A 电弧热，厚 B 电阻热，厚 C电弧热，薄 D电阻热，薄
为保证钎焊焊件的接头强度，钎焊件的接头通常采用（ ） 。
A 对接 B搭接 C角接 D T形接头
四 问答题
1. 何谓合金的充型能力？影响充型能力的主要因素有哪些？
2 为什么对薄壁铸件和流动性较差的合金，要采用高温快速浇注？
3 缩孔和缩松产生原因是什么？如何防止？
4. 自由锻件的结构工艺性有哪些要求?自由锻件上为什么不允许出现凸台、肋条和斜面?
5. 气体保护焊的主要特点是什么? 常用的保护气体有哪些?